【量産】
リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド溶液
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide solution

▎ 基本情報
	略号
	LiFSI-EMC

	製品ステータス
	量産


▎ 技術仕様
	試験項目
	規格値

	質量濃度
	[bookmark: _GoBack]（30±0.5%） %

	純度
	≥99.80 %

	水分
	≤20 ppm

	遊離酸
	≤50 ppm

	塩化物イオン
	≤5.0 ppm

	硫酸イオン
	≤20 ppm



注：上記の技術仕様は代表的な値であり、詳細な規格は出荷検査成績書（COA）に準じます。詳細な製品情報やカスタマイズ仕様については、営業チームまでお問い合わせください。
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