【量産】
1,3,6-ヘキサントリカルボニトリル
1,3,6-Hexanetricarbonitrile

▎ 基本情報
	略号
	HTCN

	[bookmark: _GoBack]製品ステータス
	量産


▎ 技術仕様
	試験項目
	規格値

	純度
	≥99.50 %

	水分
	≤100 ppm

	遊離酸
	≤100 ppm

	塩化物イオン
	≤2.0 ppm

	硫酸イオン
	≤10.0 ppm



注：上記の技術仕様は代表的な値であり、詳細な規格は出荷検査成績書（COA）に準じます。詳細な製品情報やカスタマイズ仕様については、営業チームまでお問い合わせください。
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