【量産】
ナトリウムビス(フルオロスルホニル)イミド
Sodium bis(fluorosulfonyl)imide

▎ 基本情報
	略号
	NaFSI

	[bookmark: _GoBack]製品ステータス
	量産


▎ 技術仕様
	試験項目
	規格値

	純度
	≥99.50 %

	水分
	≤100 ppm

	遊離酸
	≤100 ppm

	塩化物イオン
	≤10.0 ppm

	硫酸イオン
	≤50 ppm



注：上記の技術仕様は代表的な値であり、詳細な規格は出荷検査成績書（COA）に準じます。詳細な製品情報やカスタマイズ仕様については、営業チームまでお問い合わせください。

????

???????

(

?????????

)

???

Sodium

bis(fluorosulfonyl)imide

¨†

????

??

NaFSI

???????

??

¨†

????

????

???

??

=

99.50

%

??

=

100

ppm

???

=

100

ppm

??????

=

10.0

ppm

?????

=

50

ppm

?:??????????????????????????????(

COA

)????????????

??????????????????????????????????

