【量产】
双氟磺酰亚胺锂溶液
Lithiumbis(fluorosulfonyl)imidesolution

▎ 基本信息
	英文缩写
	LiFSI-EMC

	产品状态
	量产


▎ 技术规格
	检测项目
	技术指标

	质量浓度
	[bookmark: _GoBack]（30±0.5）%

	纯度
	≥99.80 %

	水分
	≤20 ppm

	游离酸
	≤50 ppm

	氯离子
	≤5.0 ppm

	硫酸根
	≤20 ppm



注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。
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