【量产】
二草酸硼酸锂
Lithiumbis(oxalate)borate

▎ 基本信息
	英文缩写
	LiBOB

	[bookmark: _GoBack]产品状态
	量产


▎ 技术规格
	检测项目
	技术指标

	纯度
	≥99.50 %

	水分
	≤300 ppm

	游离酸
	≤130 ppm

	氯离子
	≤5.0 ppm

	硫酸根
	≤50 ppm



注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。
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