【量产】
二氟二草酸磷酸锂溶液
Lithiumdifluorobis(oxalate)phosphatesolution

▎ 基本信息
	英文缩写
	LiDFOP

	产品状态
	量产


▎ 技术规格
	检测项目
	技术指标

	质量浓度
	（20.0±2.0） %

	水分
	≤50 ppm

	游离酸
	≤200 ppm

	氯离子
	≤5.0 ppm

	硫酸根
	≤10.0 ppm



注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。
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