【量产】
甲基硫酸锂
LithiumMethylsulfate

▎ 基本信息
	英文缩写
	LMS

	[bookmark: _GoBack]产品状态
	量产


▎ 技术规格
	检测项目
	技术指标

	纯度
	≥99.0 %

	水分
	≤100 ppm

	游离酸
	≤100 ppm

	氯离子
	≤10 ppm

	硫酸根
	≤800 ppm



注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。

¡¾Á¿²ú¡¿

¼×»ùÁòËáï®

LithiumMethylsulfate

¨†

»ù±¾ÐÅÏ¢

Ó¢ÎÄËõÐ´

LMS

²úÆ·×´Ì¬

Á¿²ú

¨†

¼¼Êõ¹æ¸ñ

¼ì²âÏîÄ¿

¼¼ÊõÖ¸±ê

´¿¶È

=

99.0

%

Ë®·Ö

=

100

ppm

ÓÎÀëËá

=

100

ppm

ÂÈÀë×Ó

=

10

ppm

ÁòËá¸ù

=

800

ppm

×¢£ºÒÔÉÏ¼¼ÊõÖ¸±êÎªµäÐÍÖµ£¬¾ßÌå¹æ¸ñÒÔ³ö³§¼ì²â±¨¸æ£¨

COA

£©Îª×¼¡£ÈçÐèÏêÏ¸²úÆ·×ÊÁÏ»ò¶¨ÖÆ¹æ¸ñ£¬ÇëÁªÏµ

ÏúÊÛÍÅ¶Ó¡£

