【小试】
2-氟-1,3,2-二氧磷杂环戊烷
2-fluoro-1,3,2-dioxaphospholane

▎ 基本信息
	英文缩写
	FDOPP

	[bookmark: _GoBack]产品状态
	小试


▎ 技术规格
	检测项目
	技术指标

	纯度
	≥98.5%

	水分
	≤100 ppm

	游离酸
	≤100 ppm

	氯离子
	≤5 ppm

	硫酸根
	≤10 ppm



注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。
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